2022年“美诺福杯”全国第十八次水泥化学分析大对比结果报表

单    位:                                        通讯地址:                                      邮政编码:           单位公章：

联 系 人:                      手机：                           电话:                            E-mail:

| 化学成分（％） | CCQTC2022－1硅酸盐水泥熟料 | CCQTC2022－2石膏 | CCQTC2022－3砂岩 | 检验设备（型号、生产厂家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧失量 |  | / |  | 高温炉： |
| SiO2 |  | / |  | / |
| Fe2O3 |  | / |  | / |
| Al2O3 | 纯Al2O3 □ Al2O3+TiO2 □ | / | 纯Al2O3 □ Al2O3+TiO2 □ | / |
| CaO |  | / |  | / |
| MgO |  | / |  | / |
| SO3 |  |  | / | / |
| K2O |  | / |  | 火焰光度计： |
| Na2O |  | / |  | / |
| 不溶物 |  | / | / | / |
| Cl－ |  |  | / | 电位滴定仪： |
| f-CaO |  | / | / | f-CaO测定仪： |
| 附着水 | / |  | / | / |
| 结晶水 | / |  | / | / |

说明 1.硅酸盐水泥熟料按GB/T176-2017《水泥化学分析方法》；

2.石膏按GB/T5484-2012《石膏化学分析方法》直接测定，报出结果以收到基表示；

3.砂岩按JC/T874-2021《水泥用硅质原料化学分析方法》的相关方法；

4.三氧化二铝结果一栏请选择纯铝或者铝钛合量，在结果后面的□内划√；

5.收到大对比样品后请放置在干燥器内保存；砂岩样品检验前在105℃～110℃的烘箱中烘样2小时，在干燥器中冷却后称样；其他样品不烘样；

6.化学分析检验结果（除氯离子外）保留2位小数，氯离子检验结果保留3位小数；

7.请于2022年7月10日前在全国水泥大对比管理平台（http://cem.ctc.ac.cn）提交检验结果，同时将加盖单位公章的结果报表的扫描件或照片上传至数据填报页面；

8.中心不接受纸质版检验结果、传真或E-mail形式传报的大对比结果，请勿用快递、传真或邮件方式报送结果。